Poli(Glisidilmetakrilat-ko-Metiltiyenilmetakrilat) Kopolimerinin Amperometrik Glikoz Biyosensör Uygulamasında Kullanımı

Osman KARAGÖLLÜa, Fethiye GÖDEa, Mesut GÖRÜRb, Büşra ŞENGEZb,c, Ali TÜRKANc, Faruk YILMAZc

aSüleyman Demirel Üniversitesi, Kimya Bölümü, 32260, Isparta,Türkiye

bİstanbul Medeniyet Üniversitesi Kimya Bölümü, 34720 İstanbul, Türkiye

cGebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Bölümü, Kocaeli 41400, Türkiye

okaragollu@hotmail.com

Glikoz biyosensörleri kandaki glikoz konsantrasyonunun tespitinde kullanılırlar. Burada analit glikoz iken glukoz oksidaz enzimi biyoreseptör olarak kullanılır [1]. Son yıllarda tüm dünyada artan şeker hastalarının sayısı kandaki glikoz miktarının oranının tespit edilmesinin önemini arttırmıştır. Bu yüzden bu alanda yapılan çalışmaların sayısı da her geçen gün artmaktadır.

Bu çalışmada öncelikle tiyofen grubu içeren metiltiyenilmetakrilat (MTM) monomeri literatürde rapor edilen yönteme göre sentezlendi ve glisidil metakrilat (GMA) monomeri ile kopolimeri (Şekil 1a) hazırlandı [2]. Bu kopolimer kullanılarak Horse Radish Peroxidase enziminin immobilizasyonu ve amperometrik fenol sensörü uygulaması gerçekleştirilmişti [2]. Bu çalışmada ise sulu çözeltide glikozun amperometrik determinasyonunda kullanıldı. Kopolimer, elektrot üzerine damlatma yöntemiyle kaplandıktan sonra sırasıyla glisin ve N-(3-Dimetilaminopropil)-N′-etilkarbodiimid (EDC) ile etkileştirildi ve glikoz oksidaz enziminin EDC üzerinden kopolimere kovalent immobilizasyonu sağlandı. Hazırlanan bu enzim elektrodunun amperometrik glikoz biyosensörü olarak uygulaması yapıldı. Oluşturulan enzim elektrotunun optimum pH değeri 7 olarak bulundu ve aktivitesini 52 gün sonra %50 oranda koruduğu tespit edildi.

| Şekil 1. a) Poli(GMA-ko-MTM) kopolimerinin yapısı, b) enzim elektrodunun farklı pH değerlerinde bağıl cavapları, c) enzim elektrodunun zamana bağlı kararlılığı |  |  |
| --- | --- | --- |

Kaynaklar:

- Zhu J, Zhu Z, Lai Z, Wang R, Guo X, Wu X, Zhang G, Zhang Z, Wang Y, Chen Z,  Sensors, 2, 127-136, 2002.

- Ozoner SK, Erhan E, Yilmaz F, Celik A, Keskinler B, Talanta, 81, 82–87, 2010